《焊接工艺及设备》复习资料

一、单选题

1．焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为（  ）。

A. 未焊透  B. 未熔合  C. 烧穿  D. 咬边

答案：C

2．焊接电弧中温度最高的区域是（  ）。

A. 阴极区  B. 阳极区  C. 弧柱区  D. 无法确定

答案：C

3．手工电弧焊时，常用的接头形式不包括（  ）。

A. 对接接头  B. T 形接头  C. 角接接头  D. 搭接接头  E. 端接接头

答案：E

4．CO₂ 气体保护焊常用的焊丝牌号是（  ）。

A. H08Mn2SiA  B. H08A  C. H10Mn2  D. H08MnA

答案：A

5．埋弧焊时，为提高焊接质量，常在焊剂中加入（  ）等合金元素。

A. 碳  B. 硅、锰  C. 硫、磷  D. 镍、铬

答案：B

6．下列焊接方法中，属于压力焊的是（  ）。

A. 电阻焊  B. 氩弧焊  C. 气焊  D. 等离子弧焊

答案：A

7．焊接热影响区中，综合性能最好的区域是（  ）。

A. 过热区  B. 正火区  C. 部分相变区  D. 熔合区

答案：B

8．碱性焊条的烘干温度一般为（  ）。

A. 75 - 150   B. 150 - 250   C. 350 - 450   D. 450 - 550°C°C°C°C

答案：C

9．氩弧焊的特点是（  ）。

A. 完成的焊缝性能较差  B. 焊后焊件变形大  C. 可焊的材料种类少  D. 保护效果好、焊

缝质量高

答案：D

10．手工电弧焊时，电弧电压主要取决于（  ）。

A. 焊接电流  B. 焊条直径  C. 电弧长度  D. 电源种类

答案：C

11．细丝 CO₂ 气体保护焊时，熔滴过渡形式一般采用（  ）。

A. 粗滴过渡  B. 短路过渡  C. 喷射过渡  D. 射流过渡

答案：B

12．下列哪种焊接方法不属于熔化焊（  ）。

A. 电渣焊  B. 摩擦焊  C. 气电焊  D. 气焊

答案：B

13．焊接接头中，最危险的缺陷是（  ）。

A. 气孔  B. 夹渣  C. 裂纹  D. 未焊透

答案：C

14．焊接过程中，减少熔池中氢、氧含量的措施不包括（  ）。

A. 烘干焊条  B. 清除焊件和焊丝表面的油污、铁锈  C. 加强保护  D. 增大焊接电流

答案：D

15．埋弧焊不适用于焊接（  ）。

A. 低碳钢  B. 不锈钢  C. 铝及铝合金  D. 低合金钢

答案：C

16．电阻焊的焊接参数不包括（  ）。

A. 焊接电流  B. 焊接时间  C. 电极压力  D. 电弧电压

答案：D

17．下列关于等离子弧焊的说法错误的是（  ）。

A. 能量密度大  B. 焊接速度快  C. 能焊接更细、更薄的工件  D. 设备简单，成本低

答案：D

18．焊接结构生产的主要环节不包括（  ）。

A. 备料  B. 装配  C. 焊接  D. 锻造

答案：D

19．气焊时，中性焰的氧气与乙炔的混合比为（  ）。

A. 小于 1.1  B. 1.1 - 1.2  C. 大于 1.2  D. 任意比

答案：B

20．手工电弧焊的焊条由（  ）两部分组成。

A. 药皮和焊芯  B. 药皮和药粉  C. 焊芯和药粉  D. 药皮和焊丝

答案：A

21．焊接应力产生的根本原因是（  ）。

A. 焊接时的高温  B. 焊件的刚性  C. 焊接过程中焊件的不均匀加热和冷却  D. 焊接材料

的选择不当

答案：C

22．下列哪种方法不能减小焊接残余应力（  ）。

A. 锤击焊缝  B. 预热焊件  C. 刚性固定  D. 采用合理的焊接顺序

答案：C

23．焊接热循环的主要参数不包括（  ）。

A. 加热速度  B. 最高加热温度  C. 冷却速度  D. 焊接电流

答案：D

24．电渣焊主要用于焊接（  ）。

A. 薄板  B. 中厚板  C. 大厚度焊件  D. 各种厚度的焊件

答案：C

25．氩气的化学性质（  ）。

A. 活泼  B. 不活泼  C. 与氧气相似  D. 与氢气相似

答案：B

26．下列关于 CO₂ 气体保护焊的特点，说法错误的是（  ）。

A. 成本低  B. 焊接变形小  C. 抗风能力强  D. 生产率高

答案：C

27．手工电弧焊时，为保证焊接质量，应使焊条（  ）。

A. 保持匀速直线运动  B. 随意运动  C. 做横向摆动  D. 做上下运动

答案：C

28．焊接接头的基本类型可归纳为五种，不属于此基本类型的接头是（  ）。

A. T 形接头  B. 角接接头  C. 端接接头  D. 套管接头

答案：D

29．酸性焊条的药皮中含有较多的（  ）。

A. 大理石  B. 萤石  C. 二氧化钛  D. 碱性氧化物

答案：C

30．焊接接头拉伸试验的目的是测定焊接接头的（  ）。

A. 屈服强度  B. 抗拉强度  C. 伸长率  D. 断面收缩率

答案：B

31．电阻点焊主要用于焊接（  ）。

A. 大厚度板材  B. 各种厚度的板材  C. 薄板  D. 棒材

答案：C

32．气割时，金属在氧气中的燃烧点应（  ）其熔点。

A. 高于  B. 低于  C. 等于  D. 无关

答案：B

33．焊接过程中，防止产生气孔的措施不包括（  ）。

A. 控制好焊接电流和电压  B. 彻底清理焊件和焊丝表面的油污、铁锈  C. 采用碱性焊条

D. 增大焊接速度

答案：D

34．埋弧焊的主要优点不包括（  ）。

A. 生产率高  B. 焊接质量好  C. 劳动条件好  D. 能焊接各种位置的焊缝

答案：D

35．下列关于摩擦焊的说法正确的是（  ）。

A. 属于熔化焊  B. 焊接过程中不需要填充金属  C. 焊接接头质量不稳定  D. 设备复杂，

成本高

答案：B

36．手工电弧焊的焊接电源外特性曲线应为（  ）。

A. 平特性  B. 上升特性  C. 下降特性  D. 任意特性

答案：C

37．CO₂ 气体保护焊时，产生飞溅的主要原因不包括（  ）。

A. 熔滴过渡时的短路  B. 气体流量过大  C. 焊接电流和电压不匹配  D. 焊丝含碳量较高

答案：B

38．焊接接头的弯曲试验目的是检查接头的（  ）。

A. 强度  B. 塑性  C. 韧性  D. 硬度

答案：B

39．电渣焊的热源是（  ）。

A. 电弧热  B. 电阻热  C. 化学热  D. 摩擦热

答案：B

40．下列焊接方法中，不属于电弧焊的是（  ）。

A. 手工电弧焊  B. 埋弧焊  C. 电渣焊  D. 气体保护焊

答案：C

41．焊接时，选择焊接电流的主要依据是（  ）。

A. 焊件厚度  B. 焊条直径  C. 焊接位置  D. 以上都是

答案：D

42．氩弧焊按照电极的不同可分为（  ）。

A. 熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊  B. 直流氩弧焊和交流氩弧焊  C. 手工氩弧焊和自动

氩弧焊  D. 脉冲氩弧焊和连续氩弧焊

答案：A

43．焊接结构设计时，应尽量减少（  ）。

A. 焊缝长度  B. 焊接接头数量  C. 焊缝厚度  D. 以上都是

答案：D

44．气焊火焰中，碳化焰的特点是（  ）。

A. 温度最高  B. 有过剩的乙炔  C. 氧气与乙炔混合比合适  D. 适用于焊接低碳钢

答案：B

45．电阻对焊主要用于焊接（  ）。

A. 管件  B. 板材  C. 棒材  D. 以上都可以

答案：C

46．焊接过程中，产生夹渣的原因不包括（  ）。

A. 焊接电流过小  B. 焊接速度过快  C. 焊件装配间隙过大  D. 焊条角度不正确

答案：C

47．下列关于等离子弧切割的说法错误的是（  ）。

A. 切口窄  B. 切割速度快  C. 可切割各种金属材料  D. 切割质量差

答案：D

48．手工电弧焊时，焊条直径的选择主要取决于（  ）。

A. 焊件厚度  B. 焊接位置  C. 焊接电流  D. 以上都是

答案：D

49．埋弧焊时，焊接速度增加，焊缝的熔宽（  ）。

A. 增加  B. 减小  C. 不变  D. 不确定

答案：B

50．下列哪种焊接方法最适合焊接铝合金（  ）。

A. 手工电弧焊  B. 埋弧焊  C. 氩弧焊  D. CO₂ 气体保护焊

答案：C

51．焊接热影响区的宽度主要取决于（  ）。

A. 焊接方法  B. 焊接参数  C. 焊件材料  D. 以上都是

答案：D

52．电阻点焊的电极材料一般选用（  ）。

A. 铝合金  B. 铜合金  C. 合金钢  D. 碳素钢

答案：B

53．气割的条件不包括（  ）。

A. 金属的导热性要低  B. 金属的熔点要低于其燃点  C. 金属在切割氧流中的燃烧应是放

热反应  D. 金属氧化物的熔点应低于金属本身的熔点

答案：B

54．手工电弧焊时，焊接电流过大不会导致（  ）。

A. 焊缝咬边  B. 飞溅增加  C. 焊条发红  D. 未焊透

答案：D

55．CO₂ 气体保护焊的气体流量一般为（  ）。

A. 5 - 10L/min  B. 10 - 25L/min  C. 25 - 50L/min  D. 50 - 100L/min

答案：B

56．焊接接头的冲击试验目的是测定焊接接头的（  ）。

A. 强度  B. 塑性  C. 韧性  D. 硬度

答案：C

57．电渣焊的焊接过程中，渣池的作用不包括（  ）。

A. 保护焊缝  B. 产生电阻热  C. 参与冶金反应  D. 提高焊接速度

答案：D

58．下列焊接方法中，焊接成本最低的是（  ）。

A. 手工电弧焊  B. 埋弧焊  C. CO₂ 气体保护焊  D. 氩弧焊

答案：C

59．焊接时，为保证焊缝的质量，应控制好（  ）。

A. 焊接参数  B. 焊接顺序  C. 焊接工艺  D. 以上都是

答案：D

60．氩弧焊时，氩气的流量一般根据（  ）来选择。

A. 焊件厚度  B. 焊接电流  C. 喷嘴直径  D. 焊接速度

答案：C

61．焊接结构的疲劳强度主要取决于（  ）。

A. 焊接接头的质量  B. 焊件的材料  C. 焊接工艺  D. 以上都是

答案：D

62．电阻缝焊主要用于焊接（  ）。

A. 密封性要求较高的薄壁容器  B. 大厚度板材  C. 棒材  D. 各种金属结构件

答案：A

63．气焊时，氧化焰的氧气与乙炔的混合比（  ）。

A. 小于 1.1  B. 1.1 - 1.2  C. 大于 1.2  D. 任意比

答案：C

64．焊接过程中，防止产生裂纹的措施不包括（  ）。

A. 选用抗裂性好的焊接材料  B. 采用合理的焊接工艺  C. 增加焊接应力  D. 控制好焊接

参数

答案：C

65．埋弧焊时，焊丝直径增大，焊缝的熔深（  ）。

A. 增加  B. 减小  C. 不变  D. 不确定

答案：A

66．下列关于激光焊的说法正确的是（  ）。

A. 能量密度低  B. 焊接速度慢  C. 可焊接难熔材料  D. 设备成本低

答案：C

67．手工电弧焊的焊接电流I 与焊条直径d 的关系一般为（  ）。

A. I=（20~30）d  B. I =（30~40）d  C. I=（40~50）d  D. I=（50~60）

答案：C

68．CO₂ 气体保护焊时，焊丝伸出长度一般为（  ）。

A. 5~10mm  B. 10~20mm  C. 20~30mm  D. 30~40mm

答案：B

69．焊接接头的硬度试验目的是测定焊接接头的（  ）。

A. 强度  B. 塑性  C. 韧性  D. 硬度分布

答案：D

70．电渣焊的主要缺点是（  ）。

A. 生产率低  B. 焊接质量差  C. 焊件晶粒粗大  D. 劳动条件差

答案：C

71．下列焊接方法中，不属于熔化极气体保护焊的是（  ）。

A. CO₂ 气体保护焊  B. 氩弧焊  C. 混合气体保护焊  D. 等离子弧焊

答案：D

72．焊接时，焊件的预热温度主要取决于（  ）。

A. 焊件材料  B. 焊件厚度  C. 焊接环境温度  D. 以上都是

答案：D

73．电阻对焊的焊接过程包括（  ）。

A. 预压、通电加热、顶锻  B. 预压、顶锻、通电加热  C. 通电加热、预压、顶锻  D. 通

电加热、顶锻、预压

答案：A

74．气割时，金属的导热性（  ），越有利于气割。

A. 越高  B. 越低  C. 适中  D. 无关

答案：B

75．手工电弧焊时，焊接电流过小会导致（  ）。

A. 焊缝夹渣  B. 飞溅增加  C. 焊缝余高过高  D. 烧穿

答案：A

76．CO₂ 气体保护焊时，防止产生气孔的有效措施是（  ）。

A. 增加气体流量  B. 降低焊接电流  C. 提高焊接速度  D. 烘干 CO₂ 气体

答案：D

二、多选题

1．以下哪些属于熔化焊的焊接方法？（  ）

A. 焊条电弧焊  B. 埋弧焊  C. 电阻焊  D. 二氧化碳气体保护焊

答案：ABD

2．焊接设备的基本组成部分通常包括（  ）

A. 电源  B. 控制系统  C. 送丝机构  D. 焊枪或电极

答案：ABCD

3．焊条的组成部分有（  ）

A. 焊芯  B. 药皮  C. 保护气体  D. 稳弧剂

答案：AB

4．埋弧焊的主要优点有（  ）

A. 生产效率高  B. 焊接质量好  C. 劳动条件好  D. 适合全位置焊接

答案：ABC

5．气体保护焊中常用的保护气体有（  ）

A. 二氧化碳  B. 氩气  C. 氧气  D. 氦气

答案：ABD

6．电阻焊包括以下哪些类型（  ）

A. 点焊  B. 缝焊  C. 对焊  D. 摩擦焊

答案：ABC

7．焊接接头的基本形式有（  ）

A. 对接接头  B. 角接接头  C. T 形接头  D. 搭接接头

答案：ABCD

8．下列哪些因素会影响焊接热影响区的大小（  ）

A. 焊接电流  B. 焊接速度  C. 焊条直径  D. 焊件材质

答案：ABD

9．焊接变形的基本形式有（  ）

A. 收缩变形  B. 角变形  C. 弯曲变形  D. 扭曲变形

答案：ABCD

10．防止焊接变形的措施有（  ）

A. 反变形法  B. 刚性固定法  C. 合理的焊接顺序  D. 焊后热处理

答案：ABC

11．焊接应力产生的原因主要有（  ）

A. 不均匀的加热和冷却  B. 焊件的拘束条件  C. 金属的热膨胀和收缩  D. 焊接材料的选

择

答案：ABC

12．消除焊接应力的方法有（  ）

A. 热处理法  B. 机械法  C. 振动法  D. 自然时效法

答案：ABCD

13．钨极氩弧焊的特点包括（  ）

A. 焊接质量高  B. 可焊接多种金属  C. 电弧稳定  D. 成本低

答案：ABC

14．二氧化碳气体保护焊的不足之处有（  ）

A. 飞溅较大  B. 抗风能力差  C. 设备复杂  D. 不能焊接有色金属

答案：AB

15．等离子弧焊的优点有（  ）

A. 能量密度大  B. 焊接速度快  C. 焊缝质量好  D. 可焊接更厚的板材

答案：ABCD

16．下列哪些属于焊接工艺参数（  ）

A. 焊接电流  B. 焊接电压  C. 焊接速度  D. 气体流量

答案：ABCD

17．选择焊条时应考虑的因素有（  ）

A. 焊件材质  B. 焊接位置  C. 焊接工艺性能  D. 成本

答案：ABCD

18．埋弧焊的焊剂按制造方法可分为（  ）

A. 熔炼焊剂  B. 烧结焊剂  C. 粘结焊剂  D. 中性焊剂

答案：ABC

19．电阻点焊的主要工艺参数有（  ）

A. 焊接电流  B. 通电时间  C. 电极压力  D. 焊件厚度

答案：ABC

20．下列哪些设备属于焊接辅助设备（  ）

A. 变位机  B. 滚轮架  C. 操作机  D. 清渣机

答案：ABCD

21．焊接过程中的有害因素包括（  ）

A. 弧光辐射  B. 有害气体  C. 噪声  D. 高频电磁场

答案：ABCD

22．对弧焊电源的基本要求有（  ）

A. 具有适当的空载电压  B. 具有陡降的外特性  C. 良好的动特性  D. 调节特性好

答案：ABCD

23．下列哪些属于酸性焊条的特点（  ）

A. 工艺性能好  B. 对铁锈、油污等不敏感  C. 焊缝韧性好  D. 氧化性强

答案：ABD

24．下列哪些属于碱性焊条的特点（  ）

A. 焊缝含氢量低  B. 抗裂性能好  C. 工艺性能差  D. 对铁锈、油污敏感

答案：ABCD

25．二氧化碳气体保护焊的送丝方式有（  ）

A. 推丝式  B. 拉丝式  C. 推拉丝式  D. 行星式

答案：ABC

26．以下哪些是影响焊缝成形的因素（  ）

A. 焊接电流  B. 焊接电压  C. 坡口形式  D. 焊接速度

答案：ABCD

27．焊接质量检验的方法有（  ）

A. 外观检验  B. 无损检测  C. 力学性能试验  D. 金相检验

答案：ABCD

28．无损检测方法包括（  ）

A. 射线检测  B. 超声检测  C. 磁粉检测  D. 渗透检测

答案：ABCD

29．下列哪些材料适合用钨极氩弧焊焊接（  ）

A. 不锈钢  B. 铝及铝合金  C. 铜及铜合金  D. 低合金钢

答案：ABCD

30．影响埋弧焊焊缝形状的因素有（  ）

A. 焊接电流  B. 电弧电压  C. 焊接速度  D. 焊丝直径

答案：ABCD

31．焊条电弧焊时，产生夹渣的原因可能有（  ）

A. 焊接电流太小  B. 坡口角度太小  C. 多层焊时清渣不干净  D. 焊条药皮脱落

答案：ABC

32．焊接时产生气孔的主要原因有（  ）

A. 焊件表面有油污、铁锈等  B. 焊条受潮  C. 焊接速度过快  D. 保护气体流量不足

答案：ABCD

33．下列哪些属于焊接设备的维护内容（  ）

A. 定期清洁  B. 检查电缆连接  C. 更换易损件  D. 校准仪表

答案：ABCD

34．熔化极气体保护焊的熔滴过渡形式有（  ）

A. 短路过渡  B. 滴状过渡  C. 喷射过渡  D. 渣壁过渡

答案：ABC

35．下列哪些属于摩擦焊的特点（  ）

A. 焊接质量好  B. 生产效率高  C. 成本低  D. 可焊接异种金属

答案：ABCD

36．焊接工艺评定的目的是（  ）

A. 验证焊接工艺的正确性  B. 评定焊工的技能水平  C. 为制定焊接工艺规程提供依据  D.

确保焊接质量

答案：ACD

37．焊接工艺规程应包括的内容有（  ）

A. 焊接方法  B. 焊接材料  C. 焊接工艺参数  D. 焊接顺序

答案：ABCD

38．下列哪些属于焊接自动化设备（  ）

A. 自动埋弧焊设备  B. 机器人焊接设备  C. 数控火焰切割机  D. 自动角焊机

答案：ABD

39．下列哪些因素会影响焊接接头的强度（  ）

A. 焊缝尺寸  B. 焊接缺陷  C. 焊接残余应力  D. 母材性能

答案：ABCD

40．焊接过程中，控制焊接热输入的方法有（  ）

A. 调节焊接电流  B. 调节焊接电压  C. 改变焊接速度  D. 更换焊条

答案：ABC

41．下列哪些属于特种焊接方法（  ）

A. 电子束焊  B. 激光焊  C. 扩散焊  D. 超声波焊

答案：ABCD

42．电子束焊的优点有（  ）

A. 能量密度高  B. 焊接速度快  C. 焊缝深宽比大  D. 可在真空中焊接

答案：ABCD

43．激光焊的特点包括（  ）

A. 能量集中  B. 热影响区小  C. 可焊接难熔金属  D. 可进行远程焊接

答案：ABCD

44．下列哪些是点焊电极的作用（  ）

A. 向焊件传导电流  B. 向焊件传递压力  C. 迅速散发热量  D. 保证焊点质量

答案：ABCD

45．缝焊的主要工艺参数有（  ）

A. 焊接电流  B. 电极压力  C. 焊接时间  D. 休止时间

答案：ABCD

46．对焊分为（  ）

A. 电阻对焊  B. 闪光对焊  C. 摩擦对焊  D. 超声波对焊

答案：AB

47．焊接工装夹具的作用有（  ）

A. 固定焊件  B. 保证焊件尺寸  C. 控制焊接变形  D. 提高焊接效率

答案：ABCD

48．下列哪些属于焊接材料的复验项目（  ）

A. 化学成分  B. 力学性能  C. 工艺性能  D. 外观质量

答案：ABC

49．下列哪些属于焊接工艺评定的影响因素（  ）

A. 焊接方法  B. 母材种类  C. 焊接材料  D. 焊接位置

答案：ABCD

50．以下哪些措施可以提高焊缝的抗裂性能（  ）

A. 选择合适的焊接材料  B. 控制焊接工艺参数  C. 改善焊接结构设计  D. 焊前预热和焊

后缓冷

答案：ABCD

三、判断题

1．焊接是通过加热、加压，或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到原子结合的

一种加工方法。（√）

2．手工电弧焊引弧时，划擦法比直击法更易损伤焊件表面。（√）

3．焊接电流越大，电弧电压就越低。（×）

4．酸性焊条对铁锈、油污等的敏感性比碱性焊条大。（×）

5．埋弧焊不能焊接铝、镁等氧化性强的金属及其合金。（√）

6．CO₂ 气体保护焊的成本比手工电弧焊高。（×）

7．氩弧焊的保护气体氩气是惰性气体，化学性质不活泼。（√）

8．的性能总是比母材差。（×）

9．电阻焊是在焊件组合后通过电极施加压力，利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生

的电阻热进行焊接的方法。（√）

10．气焊时，中性焰适用于焊接一般的低碳钢、中碳钢和有色金属。（√）

11．焊接接头的强度总是低于母材的强度。（×）

12．细丝CO₂ 气体保护焊时，熔滴过渡形式主要是粗滴过渡。（×）

13．电渣焊的热源是电弧热。（×）

14．手工电弧焊时，焊条的直径越大，焊接电流应越小。（×）

15．焊接过程中，产生气孔的主要原因是焊件表面有油污、铁锈等杂质。（√）

16．埋弧焊的焊接速度越快，焊缝的熔深越大。（×）

17．等离子弧焊的能量密度比氩弧焊小。（×）

18．气割时，金属的熔点应低于其燃点，这样才能保证气割过程顺利进行。（√）

19．电阻点焊主要用于焊接大厚度的板材。（×）

20．焊接残余应力会降低焊接结构的承载能力。（√）

21．碱性焊条的烘干温度比酸性焊条低。（×）

22．CO₂ 气体保护焊时，气体流量越大，保护效果越好。（×）

23．氩弧焊按照电极不同分为熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊。（√）

24．焊接结构设计时，应尽量使焊缝分散，避免集中。（√）

25．气焊火焰中的碳化焰有过剩的乙炔，适用于焊接高碳钢、铸铁等。（√）

26．电阻对焊可以焊接各种形状的焊件。（×）

27．焊接热影响区的宽度与焊接方法无关。（×）

28．手工电弧焊时，电弧长度越长，焊接质量越好。（×）

29．埋弧焊时，焊剂的作用是保护焊缝金属，不参与冶金反应。（×）

30．等离子弧切割可以切割所有金属材料。（×）

31．气割过程中，金属在氧气中的燃烧应是放热反应，这样才能维持气割过程的连续进行

（√）

32．电阻缝焊主要用于焊接密封性要求不高的结构件。

33．焊接过程中，产生夹渣的原因之一是焊接电流过大。（×）

34．CO₂ 气体保护焊的飞溅比手工电弧焊小。

35．氩弧焊的焊接质量高，是因为氩气能有效地隔绝周围空气，且不与金属发生化学反应

（√）

36．焊接接头的弯曲试验是为了检验接头的强度。（×）